## Slide 1
COMPONENT ROLES & CONTROL
体系各组分的作用与选择依据
MBA 交联网络 | 1.0 M LiPF₆ + 0.2 M LiDFOB | DMTFA : TTE = 1 : 1
PEGDA 为对比样的网络基体，不是本体系同时加入的组分
公平对比：建议液相配方与测试条件一致；注明 PEGDA 分子量、聚合物含量，并评估实际成胶 / 交联程度。
表中为功能定位与设计理由，具体相容、配位及成膜效果需验证；仅凭 1:1 配比不能认定 LHCE。
组分 / 定位 | 主要作用 | 选择理由
MBA 交联单体 | 双键构网，固定电解液；酰胺位点参与分子间作用。 | 研究酰胺网络对保液、相容性与离子传输的调控。
LiPF₆（1.0 M） 主体锂盐 | 提供 Li⁺，构成电解液的基础导电组分。 | 成熟常用锂盐，作为可比较的基础电解液。
LiDFOB（0.2 M） 成膜调控共盐 | 提供 DFOB⁻；其分解产物可参与电极界面膜形成。 | 含 F/B，可探索富 LiF / B–O 的 SEI / CEI 成膜。
DMTFA 主溶剂 | 作为主要溶盐 / 配位组分；羰基可与 Li⁺ 相互作用。 | 与 MBA 同含酰胺结构，可探索网络相容与配位调控。
TTE 弱配位氟醚稀释组分 | 调节混合液相环境，不作为主要溶盐组分。 | 与 DMTFA 搭配，调节配位环境和液相性质。
PEGDA（对比样） 聚醚型交联基体 | 两端双键构网；柔性聚醚链可与 Li⁺ 相互作用。 | 常见凝胶基体、同为双官能度；对比酰胺网络与聚醚网络。
Notes: 【各组分作用与PEGDA对比理由】
配方沿用已给出的MBA、1.0 M LiPF6 + 0.2 M LiDFOB、DMTFA:TTE=1:1。
不自行补充MBA含量、成胶条件、引发剂、溶剂比基准或PEGDA对比样配方。
PEGDA是聚乙二醇二丙烯酸酯，是对比样的交联基体，不是本体系额外加入的组分。
【PEGDA为何适合作为对比】
已有锂电池凝胶电解质研究采用PEGDA作为交联基体；其两个可聚合端基与MBA的双官能度构网在设计层面具有可比性。
PEGDA提供柔性聚醚链，而MBA形成含酰胺的网络，适合比较网络化学、链段特性及其与液态电解液相互作用的整体差异。
这不意味着PEGDA性能较差，也不能将对比结果自动归因于单一氢键或官能团作用。
建议保持液态电解液与测试条件一致；注明PEGDA分子量、聚合物含量、转化/凝胶分数和保液程度。双官能度相同、等质量加入均不等于实际交联密度相同。
【科学边界】
酰胺结构相近不证明一定相容。候选氢键供体是MBA的N–H，DMTFA羰基是候选受体；DMTFA本身无N–H。
DFOB阴离子的含F/B结构提供成膜调控动机，但当前正负极真实膜组分、优先反应次序和性能改善仍需证据。
TTE作为弱配位氟醚稀释组分的设计定位，不代表本体系已经形成LHCE、阴离子必然进入第一配位鞘或电导率必然提升。
【PEGDA背景文献；不作为本配方的性能证据】
[2](https://doi.org/10.3390/gels9120975) Gel Polymer Electrolytes for Lithium-Ion Batteries Enabled by Photo Crosslinked Polymer Network, Gels, 2023. 文献使用PEGDA/DPHA，不直接等同本PEGDA对照。
[3](https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0013468613025176) Enhanced separator properties by thermal curing of poly(ethylene glycol)diacrylate-based gel polymer electrolytes for lithium-ion batteries. 文献采用碳酸酯电解液，不直接等同本DMTFA/TTE体系。
【编辑说明】
PPT含一张原生7×3表格；可直接编辑所有单元格、调整行高列宽和单元格颜色。预览PNG没有嵌入PPT。